高性能无溶剂新型船用树脂的研制

吴  冯，虞鑫海*，周兴平

（东华大学 应用化学系，上海 201620）

摘要：采用热固性聚酰亚胺N,N'-(4,4'-亚甲基二苯基)双马来酰亚胺（BMI）改性环氧树脂TGDDM，辅以扩链剂D-248，活性环氧稀释剂CE793-250，固化剂甲基四氢苯酐（MTHPA），促进剂LCA-30，制得了新型无溶剂双组分环氧-亚胺树脂TDBM；并对A组分的黏度，TDBM树脂黏度、凝胶化时间与表观活化能、变温拉伸剪切强度、介电性能、接触角与表面能及吸水率进行测试。结果显示，TDBM树脂黏度适宜，流动性好，拥有优异的力学性能、耐热性能、电学性能和疏水性能，能满足船用树脂的使用要求，具有推广应用价值。

关键词：多官能环氧树脂；高性能；无溶剂；船用树脂；研制

Preparation of novel high performance solvent-free marine resin

Wu Feng, Yu Xinhai*, Zhou xingping

(Department of Applied Chemistry, Donghua University; Shanghai 201620, China)

Abstract: In this study, a novel high performance, solvent-free marine resin TDBM was synthesized from multifunctional epoxy resin TGDDM, thermosetting polyimide BMI, chain extender D-248, reactive epoxy diluent CE793-250 , accelerator LCA-30 and curing agent MTHPA. Diverse tests were conducted to evaluate the overall performance of resin TDBM, such as viscosity, gelation time and apparent activation energy, tensile shear strength at seven different temperatures, dielectric properties, contact angle and surface energy, water absorption. The results indicated that TDBM resin possesses appropriate viscosity, outstanding mechanical, thermal, dielectric and hydrophobic properties. It can satisfy the requirements of marine resin and deserves extensive application.

Key words: multifunctional epoxy resin; high performance; solvent-free; marine resin; preparation

1  前言

自上世纪中期开始工业化生产和应用以来，环氧树脂凭借其优异的综合性能，已成为热固性树脂中用量最大、应用最广的品种[1-2]。在航海与造船领域，环氧树脂因其粘结强度高、粘结面广、突出的抗化学品性、对水、溶剂等优异的抗渗透性和耐蚀性、收缩率低、稳定性好、电绝缘性及加工性好等优点，发挥着不可替代的作用，亦获得广泛应用。在航海领域，环氧树脂配以不同固化剂可以获得具有不同特殊功能的涂膜，是通用底漆的首选，常应用于海洋重防腐涂料[3-4]。在造船业中, 它一般也用作钢板的防腐涂料。在船用仪表的制造过程中, 环氧树脂大多被用作粘结剂和制造小零件[5]。由于环氧树脂具有一定的绝缘强度，可以配制成高度绝缘的环氧制品，用来灌封电器元件，达到绝缘、封固和防潮的目的。环氧树脂垫块及垫片在船舶机械的安装定位上也有广泛应用，例如主机、发电机、齿轮箱、舵机、甲板机械和艉轴管等设备的安装定位[6-8]。此外，高性能环氧树脂复合材料也是制造船体的优秀材料之一。

虽然环氧树脂有诸多优异性能，但其固化产物交联密度高，分子链间相对滑动少、刚性强、内应力较大，导致固化产物存在抗冲击韧性差、质脆、耐疲劳性和耐热性差等问题，不能满足某些领域工程技术的要求，限制了应用范围，必需对环氧树脂进行改性，以增强其韧性及耐热性等[9-10]。

聚酰亚胺是一种较理想的耐热高分子材料，柔韧、耐热、耐磨、耐腐蚀、电气绝缘性能良好、模量高[11-12]，与环氧树脂配合使用可以使涂料具有很好的粘结性能、耐腐蚀性，作为环氧树脂固化剂其配比范围较宽，并且可在室温固化，具有很好的实际应用条件[13]。

随着高科技的发展及新兴材料的不断涌现，人类对船用树脂的质量要求越来越高。为了获得高性能的船用树脂，本文将聚酰亚胺与环氧树脂配合使用，通过在环氧树脂中引人聚酰亚胺，也即向环氧树脂骨架中引人亚胺环结构[14-16]，以期提高环氧树脂的韧性和耐热性，同时为了适应日益提高的环保要求拟设计无溶剂的配方。鉴于此，采用热固性聚酰亚胺BMI改性环氧树脂TGDDM，辅以扩链剂D-248，活性环氧稀释剂CE793-250，固化剂甲基四氢苯酐（MTHPA）和促进剂LCA-30，合成了新型无溶剂双组分环氧-亚胺树脂TDBM；并对A组分的黏度，TDBM树脂黏度、凝胶化时间与表观活化能、变温拉伸剪切强度、介电性能、接触角与表面能及吸水率进行测试，综合评价该树脂的各项性能。

2  实验部分

2.1 主要原料与仪器

多官能环氧树脂N,N,N',N'-四环氧丙基-4,4'-二氨基二苯甲烷（TGDDM），橙黄色透明粘稠液体，环氧值0.8 mol/100 g，浙江金鹏化工股份有限公司；扩链剂D-248，促进剂LCA-30，上海EMST电子材料有限公司；N,N'-(4,4'-亚甲基二苯基)双马来酰亚胺（BMI），湖北洪湖双马新材料科技有限公司；活性环氧稀释剂CE793-250，工业级，上海EMST电子材料有限公司；甲基四氢苯酐（MTHPA），工业级，东阳市富顺绝缘材料有限公司。

Varian 640-IR型傅立叶变换红外光谱仪（KBr压片），美国Varian公司；CAP2000+型锥板黏度计，美国BROOKFIELD公司；ASIDA-NJ11A型凝胶化时间测试仪，广东正业科技股份有限公司；TH2828s型自动元件分析仪，常州市同惠电子有限公司；XHKE-CATY视频接触角测试仪，承德鑫马测试仪器有限公司；CMI-200型厚度测试仪，英国OXFORD公司；CZ-8012型变温电子式拉力试验机，众志检测仪器有限公司。

2.2 环氧-亚胺树脂TDBM的制备

将一定量的TGDDM、扩链剂D-248放入反应釜中，于100-110℃烘箱中搅拌反应至均相透明，后加入BMI，继续搅拌反应至完全均相透明，再加入CE793-250，搅拌混合均匀，于80-90℃烘箱中搅拌反应15min，冷却至室温，得到A组分。

将一定量的MTHPA和促进剂LCA-30加入A组分中，于50-60℃烘箱中搅拌反应至均相透明，制得环氧-亚胺树脂TDBM。固化工艺：RT→90℃/3h→110℃/4h→130℃/5h→RT。

2.3 性能测试

分别对A组分黏度，TDBM树脂黏度、凝胶化时间与表观活化能、变温拉伸剪切强度、介电性能、接触角与表面能及吸水率进行测试与分析。

3  结果与讨论

3.1黏度

图1  A组分放置不同时间的黏度-温度图

对A组分进行了长达216 h的黏度-温度依赖性跟踪测试，如图1所示。其中，放置2 h的黏度数据起伏最大，并在50℃时达到一个最高值1100 mPa•s，表明A组分刚配制完成时，各种原料间虽达到了表观的均相透明，但其分子间状态未能完全混合，表现为其黏度随温度升高迅速下降。放置24 h与48 h时，在50℃其黏度相较于2 h大幅下降，且黏度-温度曲线下降趋势非常平滑，显示整个体系已完全混合均匀。于是放置72 h至216 h A组分的黏度-温度曲线趋于重合，同一温度点的黏度数据虽随放置时间的延长不断增大，但幅度较小，且在放置216 h后50-70℃下黏度基本无变化，但此时A组分仍具有流动性，仍能继续使用，根据后期搅动判断，A组分有效适用期超过2周。

图2  TDBM放置不同时间的黏度-温度图

对TDBM的黏度-温度依赖性进行了长达216小时的跟踪测试，如图2所示。放置120 h后，随着温度升高，TDBM的黏度首次出现先下降后上升的趋势。放置120 h、144 h、168 h、192 h、216 h后，黏度的转折点逐渐降低，分别出现在125℃、120℃、120℃、115℃、115℃，可见随着放置时间延长，在室温下TDBM内部已发生部分固化。测试时随着温度升高，试样逐步固化，宏观表现为黏度变化出现转折，呈现再上升的过程，这也是未添加固化剂的A组分黏度不会发生的。同时，除刚配制完放置2 h的TDBM树脂混合不完全，其他放置时间（24 h至216 h），同一温度下的黏度随放置时间的延长而增大。此外，室温放置216 h后TDBM树脂依然具有活性，虽处于由粘流态向固态转变的过程，但仍可以涂布与粘接。

3.2 凝胶化时间和表观活化能

跟踪测定放置不同时间后，TDBM树脂在不同温度下的凝胶化时间（表1），根据参考文献[17]，以凝胶化时间tgel的对数lgtgel对绝对温度T的倒数作图，线性拟合可得一直线（图3），由直线斜率Kslope，按照下面公式：

Ea=2.303RKslope

可以计算出TDBM的表观活化能（表1）。

表1  放置不同时间TDBM的凝胶化时间与表观活化能

| 温度 ℃ |  | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 表观活化能 kJ·mol-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝胶化时间 s | 放置2 h | 601 | 417 | 262 | 182 | 124 | 86 | 59 | 68.24 |
|  | 放置24 h | 591 | 402 | 245 | 168 | 108 | 75 | 50 | 67.28 |
|  | 放置48 h | 554 | 333 | 224 | 151 | 102 | 72 | 49 | 64.67 |
|  | 放置72 h | 365 | 255 | 166 | 122 | 86 | 60 | 45 | 59.32 |
|  | 放置96 h | 326 | 219 | 154 | 102 | 71 | 54 | 39 | 58.36 |
|  | 放置120 h | 314 | 212 | 139 | 99 | 66 | 49 | 35 | 57.90 |
|  | 放置144 h | 269 | 181 | 128 | 85 | 61 | 45 | 33 | 57.08 |
|  | 放置168 h | 231 | 163 | 111 | 75 | 57 | 41 | 30 | 55.51 |
|  | 放置192 h | 198 | 140 | 99 | 70 | 49 | 36 | 26 | 55.22 |

图3  TDBM放置不同时间的lgtgel-1000/Tgel图

由表1可知， TDBM树脂的凝胶化时间随温度升高逐渐减少，其中150℃时的凝胶化时间接近160℃的两倍，发生突变；而且随着放置时间延长，相同温度点下的凝胶化时间都降低。140℃、150℃的凝胶化时间，放置2 h的数据接近放置120 h的两倍，而160℃、170℃、180℃、190℃、200℃时的凝胶化时间，放置2 h的数据接近放置144 h的两倍。可见，随着放置时间的延长，TDBM树脂的凝胶化时间显著降低，这是由室温下TDBM树脂已发生部分固化引起的。

一般，表观活化能值越小，表示反应速率越快。常温下，表观活化能小于40 kJ/mol，则速率很快；大于120 kJ/mol，速率相当慢。此9组表观活化能值均在50-70 kJ/mol之间（表1），表明TDBM的表观活化能处于可接受范围内，反应速度适宜，反应活性较高，宜采用双组分包装。此外TDBM的表观活化能随放置时间增加而递减，表明随着放置时间的增加，TDBM树脂固化反应速度加快，反应难度降低。

3.3 变温拉伸剪切强度

依据参考文献[18]制样，按国家标准GB/T 7124-1986[19]，在25-240℃范围内取7个温度点，进行变温拉伸剪切测试。表2为TDBM分别放置2 h、24 h、48 h、72 h、96 h后，不同温度下的拉伸剪切强度数据。

表2  TDBM树脂放置2 h、24 h、48 h、72 h、96 h的拉伸剪切强度数据

| 温度 (℃) | 拉伸剪切强度（MPa） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 h | 24 h | 48 h | 72 h | 96 h |
| 25 | 13.39 | 8.92 | 12.04 | 12.81 | 12.12 |
| 100 | 16.16 | 14.12 | 16.25 | 14.74 | 10.05 |
| 150 | 12.05 | 14.33 | 17.26 | 12.47 | 15.96 |
| 180 | 13.31 | 10.2 | 8.89 | 23.97 | 10.77 |
| 200 | 15.73 | 12.31 | 19.73 | 20.56 | 11.45 |
| 220 | 11.08 | 14.16 | 20.06 | 19.91 | 15.37 |
| 240 | 16.36 | 10.36 | 15.97 | 18.97 | 18.47 |

由表2可知，放置2 h与24 h时，TDBM树脂拉伸剪切强度的高值主要集中在100℃、150℃和200℃，但放置48 h、72 h、96 h时拉伸剪切强度的高值则集中在200℃、220℃和240℃，显然，随着放置时间延长，TDBM树脂拉伸剪切强度的高值向高温区转移。放置时长72 h时，TDBM树脂的整体拉伸剪切强度最高，在高温下（200℃、220℃和240℃）能达到19 MPa，耐热性能良好，放置48 h时仅次之，放置96 h略降低，而放置2 h与24 h时其拉伸剪切强度性能最差，说明树脂在配制后须待其完全混合、反应均相后才能达到最佳效果。

3.4 介电性能测试

将固化后的树脂制成2 mm×2 mm规格薄片，剪两片1.5 mm×1.5 mm规格的铝箔纸，将胶粘剂薄片夹在正中，选择频率范围为20-1000 Hz，最小分辨率1 mHz，测试样品的电容和介电损耗，结果如图4、5所示。所测TDBM树脂试样厚度为33.97 μm，根据参考文献[20]，通过计算可知TDBM树脂的相对介电常数为4.29，说明该TDB树脂固化物绝缘性能良好。由图4、5可知，随着频率从20 kHz向1 MHz扫描，TDBM树脂的电容与介电损耗值整体上波动不大，电容值极其平缓，介电损耗略有波动，都保持在一定范围内，电学性能较稳定。

图4  TDBM树脂的电容-频率图

图5  TDBM树脂的介电损耗-频率图

3.5 接触角与表面能

使用液滴法测试三种测试液在树脂固化物表面的接触角，利用YGGF方程[21-22]，即可求得固化物的表面能，如表3所示。从结果可看出，TDBM树脂的表面能为62.8 mJ/m2，小于水的表面能72.8 mJ/m2，这说明TDBM树脂的疏水性良好[23]。

表3  TDBM树脂的接触角与表面能

| 接触角 | 水/ º | 乙二醇/ º | 甘油/ º | 表面能mJ/m2 | 平均表面能mJ/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 72.81 | 63.94 | 62.48 | 62.56 | 62.8 |
| 第二次 | 64.15 | 51.94 | 59.08 | 64.68 |  |
| 第三次 | 65.47 | 54.55 | 59.16 | 61.08 |  |

3.6 吸水率

根据国家标准GB/T 1034-70[24]对固化后的TDBM树脂进行吸水率测试，利用公式 W(%)=G2−G1G1×100%计算吸水率，其中，W表示吸水率（%），G1表示干重（g），G2表示湿重（g），每个试样测3次，测试结果以算术平均值表示。

W(%)=G2−G1G1×100%=0.4523-0.45000.4500×100%=0.51%

TDBM树脂的吸水率为0.51%，低于1%，说明TDBM疏水性能好，与表面能分析所得结论一致，足以满足正常工业使用。

4  结语

（1）采用热固性聚酰亚胺BMI改性多官能环氧树脂TGDDM，辅以扩链剂D-248、活性环氧稀释剂CE793-250、固化剂甲基四氢苯酐（MTHPA）和促进剂LCA-30，制成了新型高性能无溶剂耐高温双组分环氧-亚胺树脂TDBM。

（2）本文制备的环氧-亚胺树脂TDBM黏度适宜，流动性好，适用期超过216 h，反应活性较高，反应速度适宜，利于生产加工与工业应用，宜采用双组分包装；采用无溶剂的配方不仅符合环保要求，而且树脂挥发损失少、填充率高、固化时间短、固化收缩率低，综合性能稳定；固化后的TDBM树脂表现出优异的力学性能和耐热性能，电学性能稳定，绝缘性能良好，吸水率低，疏水性良好。综上，环氧-亚胺树脂TDBM能够满足船用树脂的使用要求，具有推广应用价值。

参考文献

[1] 洪彬, 王天祯. 环氧树脂应用领域市场分析[J]. 热固性树脂, 2011,5: 54-58

[2] 程相春. 环氧树脂的合成与应用研究概况[J]. 当代化工, 2011,5: 514-516

[3] 金明. 化学品运输船用环氧树脂涂料[J]. 精细与专用化学品,1985,(24):12-13.

[4] 马青华, 袁起立, 哪智斌. 环氧树脂发展现状及重防腐蚀粉末涂料研制思路[J].材料保护, 2011(4): 5-8

[5] 史仁基. 环氧树脂在船用仪表上的应用[J]. 造船技术,1980,(05):35-37.

[6] 张小秋,刘凤奇,王彪. 浅谈环氧树脂垫块在船用甲板机械安装中的应用[J]. 黑龙江科技信息,2013,(18):89.

[7] 李天匀,刘鹏飞,朱翔,王仙. 船用环氧树脂垫片的浇注成型及相关力学性能研究[J]. 中国舰船研究, 2012,7(01):100-104.

[8] 余育聪,陈朴. 船舶机械设备安装的新材料——JN-120A浇注型环氧机座垫片[J]. 江苏船舶,1993,(02):23-26.

[9] 李星,申连华. 环氧树脂的改性研究进展及发展趋势[J]. 云南化工,2017,44(06):13-15.

[10] 葛蕾. 环氧树脂的改性及探究[J]. 化工管理,2017,(05):176.

[11] 梁敏,陈伟. 工程塑料聚酰亚胺的性能及应用[J]. 化工时刊,2015,29(10):23-24+40.

[12] 崔永丽,张仲华,江利,欧雪梅. 聚酰亚胺的性能及应用[J]. 塑料科技,2005,(03):50-53+64.

[13] 赵广,张丽华. 提高环氧胶粘剂耐热性的研究进展[J]. 化工时刊, 2010,7: 53-74

[14]	Katherine Frank, Christopher Childers, Dhanadeep Dutta. Fluid uptake behavior of multifunctional epoxy blends [J]. Polymer, 2013, 54: 403-410.

[15] 徐永芬，虞鑫海，赵炯心. 含羟基聚酰亚胺改性环氧胶的制备及性能研究[J].热固性树脂，2013，28(2): 26~30.

[16] 虞鑫海. 2,2-双[4-(2,6-二硝基-4-三氟甲基苯氧基)苯基]六氟丙烷的制备方法[P]. CN 101260043A. 2008-04-18.

[17] 阎睿，虞鑫海，李恩，等.新型环氧胶粘剂的制备及其性能研究[J].绝缘材料，2012，45(2):12-14,18.

[18] 虞静远. 多官能环氧树脂TGBAPP的合成及其胶粘剂的制备与性能研究[D]. 上海：东华大学，2014.

[19] GB/T 7124-2008, 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)[S].

[20] Wang, J.Y.; Yang, S.Y.; Huang, Y.L.; Tien, H.W.; Chin, W.K.; Ma, C.C.M.;Shu, W.J. Synthesis and properties of trifluoromethyl groups containing epoxy resins cured with amine for low Dk material.  Journal of Applied Polymer Science. 2012, 124, 2615-2624.

[21] Xu, Y.; Fei, F.; Zhao, J.;Yu, X.Preparation and Characterization of Novel Polyimides with HydroxylGroups. Journal of Macromolecular Science Part B-Physics. 2011, 50, 2090-2102.

[22] Fowkes, F.M. Determination of interfacial tensions, contact angles, and dispersion forces in surfacesby assuming additivity of intermolecular interactions in surfaces. Journal of Physical Chemistry. 1962, 66, 382.

[23] 陈平，王德中. 环氧树脂及其应用[M]. 北京: 化学工业出版社，2004，7.

[24] GB/T 1034-70, 塑料吸水性测试方法[S].

作者简介：

吴冯:女，博士生，主要从事无卤阻燃剂、胶黏剂、环氧树脂及聚酰亚胺等方面的研究。（Tel:18621740068，E-mail: wufeng0116@qq.com）

通讯作者：虞鑫海:男，博士，主要从事电子化学品、耐高温高分子材料及其单体的合成、合成纤维成形机理、电缆屏蔽带、胶粘剂、无卤阻燃材料、聚酰亚胺新材料等方面的研究开发工作。（Tel: 021-67792601，13916216416，QQ:1478537051，E-mail: yuxinhai@dhu.edu.cn，通讯地址：上海市松江区人民北路2999号东华大学3号学院楼1079室，邮编:201620）