焊接与铆接形式的水下耐压结构加筋板承载能力对比研究

王 琨1,2，赵 勰1,2，陈 鹏1,2，黄如旭1,2

（1.中国船舶科学研究中心，江苏 无锡214082；2. 船舶结构安全全国重点实验室，江苏 无锡214082）

摘要：现代水下耐压结构基本由薄壁结构组成，此类结构在受到压应力作用时很容易丧失稳定性从而导致破坏或功能失效。在水下耐压结构中，作为一种典型的承压结构形式，焊接加筋板结构因其良好密封与低应力集中的特性得到了广泛应用；而铆接形式的加筋板以成本低，工艺性好和承载效率高的特点也受到了密切关注。针对焊接与铆接形式的加筋板结构，提出了加筋板结构力学行为的准静态分析，采用有限元方法对结构承载能力进行仿真，获得了连接形式对结构承载能力的影响。结果表明：相较于传统铆接方式，焊接方式的加筋板的纵筋对壳体的支持更加连续，因而使得焊接形式的纵筋壳体结构能承受更大的轴压载荷。当加筋板壳体进入塑性屈区时，焊接形式的加筋板壳体局部屈曲载荷要低于铆接形式的加筋板壳体局部屈曲载荷，主要原因是焊接是一个加热冷却的过程，不可避免的会出现残余变形，焊缝处的材料强度比母材降低20%，表现为焊缝处材料进入塑性时的应力是母材材料进入塑性时应力的80%。所以纵筋对纵筋之间的壳体的支撑效果是铆接大于焊接。

关键词：加筋板；焊接和铆接；有限元仿真；承载能力

引言

结构稳定性这门学科可以追溯到1744年欧拉关于压杆失稳问题的研究工作。但当时的工程结构主要由木石材料建造，由于这些材料的强度较低，导致各种构件通常比较粗短，因此结构的弹性稳定性问题并不突出。到了19世纪下半叶，随着近代工业的兴起，在建筑和航海等领域大量采用了由钢铁等高强度材料做成的薄壁梁、板、壳构件，结构稳定性问题才在实际工程中得到重视。特别是20世纪30年代以后，随着船舶行业的发展，人们对薄壁结构稳定性的讨论就更为活跃[1-3]。现代水下耐压结构基本由薄壁结构组成。此类结构在受到压应力作用时很容易丧失稳定性从而导致破坏或功能失效。例如艇体结构中的肋骨一旦失稳，结构就会立即失去承载能力发生破坏。由于失稳时结构中的应力水平往往远小于材料的许用应力，因此薄壁结构的稳定性校核是水下耐压结构设计中最重要的工作之一[4-6]。

焊接加筋板结构是一种在水下耐压结构中广泛应用的典型承压结构形式，它具有密封性好，应力集中低等特点；而铆接形式的加筋板由于其成本低，工艺性好和承载效率高的特点同样得到了广泛应用[7]。目前关于两种结构形式的加筋板承载能力对比开展较少，鉴于此，本文采用有限元仿真的方法，对比研究两种形式加筋板的承载能力。

1 准静态数值仿真模型设置

1.1 模型创建

本文研究对象为焊接形式加筋板及铆接形式加筋板，两种加筋板主要参数见表1。

表1 模型主要参数

| 主要参数 | 单位 | 焊接加筋板 | 铆接加筋板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型长度 | mm | 715 | 715 |
| 模型宽度 | mm | 703 | 703 |
| 纵筋间距 | mm | 225 | 225 |
| 壳板厚度 | mm | 2 | 2 |
| 纵筋厚度 | mm | 2.5 | 2.5 |

加筋板材料为普通碳素钢，屈服强度为345MPa，泊松比0.3。打开ABAQUS软件，进入Assembly模块，创建各个部件实体，并且调整它们的位置，为了以后方便施加位移载荷，在刚体中间创建一个参考点集合，模型创建后如图1所示。

图1 模型创建

1.2 定义分析步及接触

进入Step模块，创建一个动态分析步，分析类型选择Dynamic Explicit，时间周期输入40，打开NLgoem，即几何非线性。

进入Interaction模块，为了模拟焊接，用Tie约束把纵筋和壳体焊接部分连接起来；用Fastener约束模拟铆钉约束，铆钉直径为4mm。同样也创建模型上部边和刚性皮面下面的Tie约束[8-10]。

1.3 网格划分

进入Mesh模块，选择类型为S4R的单元为纵筋和壳体划分网格，如图2所示。

图2 模型划分网格并定义载荷及边界条件

1.4 设置边界条件和载荷

进入Load模块创建模型下边的铰支约束，即约束模型下边的三个平移自由度，由于模型上边和刚性平面之间有Tie约束，所以只需约束刚性平面的参考点的x、z平移自由度，y方向平移自由度用来实现位移加载。在刚性平面参考点创建y方向为-40的唯一约束，创建一个类型为Smooth Step的Amplitude曲线，输入两行数据，第一行0、0，第二行40、1。

2 计算结果分析

2.1 破坏载荷

完成模型的数值仿真设置后，进入ABAQUS的Job模块创建名为A的作业，并提交进行分析。计算完成后，两种模型的最终变形如图3所示。

图3 模型最终变形

由上图可知，两种类型的模型最终变形基本相同。刚体参考点载荷与位移曲线如图4所示。

图4 刚体参考点载荷-位移曲线

从图中可以看出，两种类型的载荷-位移曲线趋势基本相同，随着位移的增加，载荷也增加，在最大点之前载荷-位移曲线明显有一个拐点，过了最大载荷点，载荷会随着位移的增加而下降，即对应结构发生整体失稳之后承载能力下降，最大载荷点即为结构的破坏载荷。两种类型的加筋板破坏载荷如表2所示。

表2 模型破坏载荷

| 类型 | 单位 | 焊接加筋板 | 铆接加筋板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破坏载荷 | KN | 381.8 | 323.5 |

从表中可以看出，焊接形式的加筋板可承受更大的轴向压力。

2.2屈区失稳分析

壳体失稳时的变形如图5所示。为了方便看出屈曲形态，图中变形因子调整为10。可以看出，两种类型的结构壳体屈曲形态相同，沿结构横向出现三个半波，纵向出现5个半波，并且半波依次交错出现。

图5 屈区变形

在壳体上（纵筋之间）均匀选取9个点绘制两种结构壳体在加载过程中应力-位移曲线和载荷-位移曲线对比图，如图6所示。

图6应力-位移曲线和载荷-位移曲线对比

从图6中可以看出，随着位移(载荷)的增加，刚开始壳体上应力相同；位移(载荷)增加到一定程度，壳体上应力出现分叉；位移(载荷)继续增加，到了一定程度后，壳体上应力保持不变。壳体上应力第一次出现分叉点对应的载荷即是壳体局部屈曲载荷点。两种结构局部屈曲载荷如表3所示。

表3 局部屈区载荷

| 类型 | 单位 | 焊接加筋板 | 铆接加筋板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破坏载荷 | KN | 32.5 | 80 |

通过对比局部屈曲载荷可以看出，焊接形式加筋板的局部屈曲载荷比铆接形式加筋板局部屈曲要下降不少，主要是因为焊缝处的材料强度比母材降低20%，在这里表现为焊缝处材料进入塑性时的应力是母材材料进入塑性时应力的80%。所以纵筋对纵筋之间的壳体的支撑效果是铆接大于焊接。

3 结论

本文主要以水下耐压结构加筋板为研究对象，采用了有限元仿真的方法对焊接和铆接两种连接形式的加筋板进行承载能力的对比，主要得出以下结论：

（1）相较于传统铆接方式，焊接方式的加筋板的纵筋对壳体的支持更加连续，因而使得焊接形   式的纵筋壳体结构能承受更大的轴压载荷。

（2）当加筋板壳体进入塑性屈区时，焊接形式的加筋板壳体局部屈曲载荷要低于铆接形式的加筋板壳体局部屈曲载荷，主要原因是焊接是一个加热冷却的过程，不可避免的会出现残余变形，焊缝处的材料强度低于母材材料强度。

参考文献

[1] S P Timoshenko. HIistory of Strength of Materials. New York: Dover Publishings Inc.,1983.

[2] S P Timoshenko and J M Gere. Theory of Elastic Stability. New York; McGraw-Hill, 1963.

[3] G 比尔戈麦斯特，H 斯托伊普著.稳定理论.上卷.北京：中国工业出版社，1964..

[4] H Ziegler 著.人文民，黎佑铭译.结构稳定性原理.北京：高等教育出版社，1992.

[5] 陈铁云，沈惠申编著.结构的屈曲.上海：上海科学技术文献出版社，1993.

[6]GlavicieM.G., MillerJ,D., SemiatinS.L. A Method to Measure the Texture of Secondary Alpa in Bimodal Titanium-Alloy Microstructures[J]. Scripta Materialia, 2006,54(2):281-286.

[7] NileshP.G., AshkarA,A., SatyamS. Study of Texture Evolution in Metastable β-Ti Alloy as a Funetion of Strain Path and its Effeet on Transformation Texture[J]. Materials Science and Engineering:A. 2009,4(l-2):24-35.

[8] 史清宇，典型航空结构件搅拌摩擦焊变形的模拟仿真，第一届搅拌摩擦焊接技术国际会议，2010

[9] 夏萍，刘兰.铆接铆钉分布压力的计算[J].设备设计与维修.2003（12）：99-108.

[10] 杨军.低电压电磁铆接过程数值模拟研究[D].武汉理工大学，2004.

作者简介

王琨，男，1988.12.9，高级工程师，长期从事潜艇、潜水器试验研究和理论分析工作。主办“深海勇士”、“奋斗者”号载人潜水器载人舱球壳缩比模型静水外压试验工作。作为第五作者编著《大深度潜水器耐压结构强度计算方法》一书。