钛合金球壳对接焊缝焊接残余应力测试

试验研究

王 琨1,2 ，柳 帅3，高秀敏1,2，冯士超1,2，赵 勰1,2

（1.中国船舶科学研究中心，江苏 无锡214082；2. 船舶结构安全全国重点实验室，江苏 无锡214082；

3.青岛船研深海技术有限公司，山东 青岛266000）

摘要：采用X射线衍射法对钛合金球壳对接焊缝残余应力的分布进行测试，得出分布规律并加以分析。试验结果表明，垂直于对接焊缝上的残余应力主要表现为拉应力，平行于对接焊缝上的残余应力主要表现为压应力，总体上前者的应力值要小于后者。残余应力的数值从焊缝中心到远离的方向呈现逐渐下降的趋势。X射线衍射法测量残余应力的数据普遍较小且较为分散，具有一定的随机波动性，但总体还是有一定的规律性。采用X射线衍射法测量残余应力分布数据可靠，不仅可以得到其他方法所得的定性结果，而且还能得到具体的定量结果，在残余应力的测试研究中具有较好的工程应用价值。

关键词：X射线衍射法；钛合金球壳对接焊缝；残余应力；试验研究

引言

焊接残余应力是焊接工程研究领域的重点问题。涉及焊接的各种工程应用中，都十分关注残余应力的影响。例如，在海洋工程领域，对于钛合金结构焊接连接，残余应力对结构的疲劳性能，强度稳定性等均由影响。焊接时，焊区局部加热膨胀，受到离焊缝较远部分的约束不能自由伸长，使焊区受压产生塑性变形；在随后的冷却中，焊区要缩得比其他部分短，因而受拉产生残余拉应力（其他部分则受到残余压应力）。残余应力的峰值在一定条件下会达到或超过基体材料的屈服应力点，当这些焊接构件投入使用时，它们所受载荷引起的工作应力与其内部的焊接残余应力相叠加，将导致焊接构件产生二次变形和焊接残余应力的重新分布，从而降低重要焊接构件的可靠性与安全性。因此，掌握残余应力的变化规律始终是工程科学中十分关注的问题，对焊接残余应力分布规律进行测试研究显得尤为重要[1-2]。

目前，测试残余应力的方法大致分为破坏性的应力释放法（如盲孔法、切割法及套环法）和非破坏性的无损测量法（如电阻应变片法、超声波法及X射线衍射法等）[3-4]。除超声波法外，其他方法的共同点都是测定应变，再通过弹性力学定律由应变计算出应力值。由于X射线法测定残余应力是根据晶面间距的变化来确定应变的，因此可以测定很小范围内的应变。该方法的理论推导严谨，试验技术日臻完善，测量结果比较可靠，且又是一种无损测定表面残余应力的方法，在运用适当的表面腐蚀方法后，X射线应力测点法也能测得残余应力沿层深的分布[5]。该方法已被广泛应用于科学研究和工业生产的各个领域之中。因此，本文采用X射线衍射法对钛合金球壳对接焊缝残余应力的分布进行测试，得出分布规律并加以分析。

1 X射线衍射法测量原理与计算方法[6-7]

1.1 测量原理

X射线衍射法测量结构的残余应力是一个复杂的操作过程，其包含有：被测试件的处理、设备的安装调试、参数的选取、数据的处理等。X射线衍射法不是直接测出应力，而是先测量应变，再借助与材料弹性常数计算得到应力。不过X射线衍射法测量的应变不是宏观应变，而是晶体材料的晶格应变。

X射线法测量残余应力是由俄罗斯学者于1929年提出的，是利用应力作用下多晶体晶面间距的变化来计算应力，其基本原理依据是X射线衍射理论和宏观弹性力学理论。当一束波长为的单色X射线入射到多晶体上时，会被晶面间距为的平行晶面组内的原子散射，根据波动光学原理，会在一定的角度位置上发生衍射现象，如图1所示。其中，X射线的波长、衍射晶面间距和衍射角之间满足布拉格方程：

(1)

图1 试样表面应力及其衍射几何

当试样中存在残余应力时，晶面间距将会发生变化，发生布拉格衍射的位置也将随之移动，即衍射角也会相应改变。其晶面间距的相对变化与衍射角的关系为：

(2)

因此，只要知道试样表面某衍射方向上某个晶面的衍射线位移量，即可算出晶面间距的变化量，得到垂直于衍射晶面方向上的应变量或与试样表面法线成角度的应变，进而求得试样表面某个方向上的应力。由于X射线穿透深度有限（10~30），只能探测试件的表层应力，按二维平面应力状态进行处理，其试样表面应力状态如图1所示，并假设材料均匀、连续、各向同性，可求解得：

(3)

其中、分别为试样的弹性模量和泊松比。

结合式（2），并用某衍射晶面无残余应力时的半衍射角代替有残余应力时的半衍射角，对式（3）进行变换可得计算残余应力的基本公式：

(4)

令，，则：

(5)

1.2 计算方法

当材料的衍射晶面（）和入射波长一定时，为常数（属于材料晶体学特性参数），将其定义为应力常数。式（5）为一直线方程，为关系直线的斜率。故知道直线斜率，即可求出试样表面的残余应力。

具体求解方法是：先使X射线从几个不同的角入射，分别测取与试样表面呈不同取向的同种衍射晶面）的衍射角。然后根据测试结果作出的关系图，并用最小二乘法求出图形的斜率，代入式（5）即可求得。这就是测定二维残余应力的典型方法法。

2 残余应力的测试试验

2.1 应力测试设备及条件

此次测量使用的X衍射残余应力测量设备为芬兰Stresstech Oy公司的Xstress 3000 G3便携式应力分析仪，如图2所示。

图2 Xstress 3000 G3便携式应力分析仪

Xstress 3000 G3便携式应力分析仪由测角仪、X射线发生控制系统、测量位置变动机构、计数记录系统和电源等几部分组成，其测试条件参数见表1。

表1 X射线应力测试条件参数

| 试验设备： | Xstress 3000 G3便携式应力分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器参数： | Co靶Kα辐射 |  |  |
| 管电压 | 25kV | 管电流 | 4mA |
| 曝光时间 | 3s | 曝光次数 | 10次 |
| 角 | -20°～20° | 摆动弧选择种类 | 同倾法 |
| 预热时长 | 15min | 准直器选择种类 | 方形5×2mm |
| 零应力块选择种类 | 零应力纯钛 | 对焦距离 | 21mm |

2.2测试试件及测点分布

本文测试试件采用内径为660mm，球壳壁厚29mm，半球对接焊的TC16钛合金球壳，顶部设有一个出入舱口开孔，焊缝宽度约9mm，如图3所示。

将球壳划分经线16道，记为J0-J15，与半球对接焊缝相交于16个点。其中，与孔座区域焊缝距离最近的测点所过经线记录为J0，与孔座区域焊缝最远的测点所过经线记录为J8。

图3 测试试件结构简图

每个测点测量平行焊缝和垂直焊缝两个方向的残余应力，其中平行焊缝的残余应力成为纵向应力，垂直焊缝的残余应力成为横向应力，本文仅对J0、 J8区域测点测量数据进行记录，其分布如图4所示。

图4半球对接焊缝J0、 J8区域测点分布

2.3测试方法

X射线衍射法测定的残余应力为表面残余应力，机加工、刻划等物理方法会引入额外的残余应力从而影响表面残余应力的测量值，因此试验前需对测点区域进行化学处理方法用以去除机加工对测量得到的残余应力结果的影响。对被测区域进行打磨，打磨区域约有30mm×30mm，打磨抛光至表面光滑平整没有异物。打磨完成后，对该区域需使用酒精清洗表面，并使用洁白棉花球擦拭，使用记号笔在需要电解抛光的区域进行标记。进行测量前，采用电解抛光机对被测点的表面进行电解抛光处理，用于消除加工或漆面等的影响，被测区域表面电解抛光的本质是阳极氧化。电解抛光完成后，用洁白棉花蘸取酒精清洗并擦干，检查电解抛光区域表面，应保证该区域内表面平整光滑，没有缺陷，腐蚀深度大约在0.1mm~0.2mm左右。试验中所采用的电解溶液是饱和NaCl溶液，采用的电解电流为1.5A、电解电压为13V。电解抛光机如图5所示，电解腐蚀过程如图6所示。

图5电解抛光机                            图6电解腐蚀过程

由于X射线衍射法测量残余应力对测点表面要求较高，因此测量前，测量人员需对被处理测点的表面进行检查，确认测点区域表面平整光滑，没有缺陷。处理完成后，对各个测点进行残余应力测量。每次正式测量展开前，先对仪器设备通过零应力钛粉标准块进行校准，根据表1设置合理参数。采用Co靶Kα特征谱线进行应力测试，运用法在XTronic软件中进行计算，得到-20°～20°范围下的一系列数据，最后对这些数据利用统计方法加以分析整理，得出最佳应力值。试验时，记录各测点位置、测量垂直于焊缝方向的残余应力和平行于焊缝方向的残余应力。

3 残余应力测试结果及分析

3.1测试结果

为准确定位到残余应力所测的测点，使测试结果不发生混乱，对残余应力各个测点进行了命名，命名规则为“测点区域编号-测点号-区域反复测试顺序”，如“J0-1-1”，并在测点后记录测点距离焊缝融合线的长度，以防发生混淆。经整理后，测试结果如表2所示。

表2 半球对接焊缝区域残余应力测量结果

| 位置 | 测点编号 | 距离焊缝融合线距离（mm） | 垂直焊缝应力（MPa） | 平行焊缝应力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半球对接焊缝与孔座距离最近区域 | J0-1-1 | 25 | -31.64 | -84.99 |
|  | J0-2-1 | 15 | 47.51 | -202.37 |
|  | J0-3-1 | 7 | 121.47 | -192.79 |
|  | J0-4-1 | 8 | 40.03 | -291.21 |
|  | J0-5-1 | 15 | -25.62 | -141.26 |
|  | J0-6-1 | 25 | -31.83 | -125.67 |
| 半球对接焊缝与孔座距离最远区域 | J8-1-1 | 25 | 26.53 | -21.04 |
|  | J8-2-1 | 15 | 20.06 | 4.28 |
|  | J8-3-1 | 7 | 169.91 | -220.52 |
|  | J8-4-1 | 6 | 77.42 | -154.72 |
|  | J8-5-1 | 15 | -89.78 | -9.75 |
|  | J8-6-1 | 25 | 59.46 | 63.56 |

3.2测试结果分析

由表2测量结果可知，垂直于对接焊缝上的残余应力主要表现为拉应力，残余应力的数值从焊缝中心到远离的方向呈现逐渐下降的趋势，残余应力数值普遍在150MPa以内，最大残余应力为169.91MPa；平行于对接焊缝上的残余应力主要表现为压应力，残余应力的数值从焊缝中心到远离的方向呈现逐渐下降的趋势，残余应力数值普遍在200MPa以内，最大残余应力为-291.21MPa。

残余应力分布既与焊接过程中产生集中热输入的强度和形式有关，又与焊后材料的妥善保管和存放时间有关，还与X射线应力测定仪的精度误差有关。在理想状态下，X射线仪本身测量应力的最高精度误差为±20MPa，加上软件Xtronic的系统误差约为±10MPa，使得测量数据呈现一定的随机波动性，虽然总体有一定的规律性，但局部个别数据的偏大或偏小还是存在的。

4 结论

本文主要以钛合金球壳对接焊缝研究对象，采用了X射线衍射法对其焊接残余应力进行测量，主要得出以下结论：

（1）垂直于对接焊缝上的残余应力主要表现为拉应力，平行于对接焊缝上的残余应力主要表现为压应力，总体上前者的应力值要小于后者。

（2）残余应力的数值从焊缝中心到远离的方向呈现逐渐下降的趋势。

（3）X射线衍射法测量残余应力的数据普遍较小且较为分散，具有一定的随机波动性，但总体还是有一定的规律性。试验结果表明，采用X射线衍射法测量残余应力分布数据可靠，不仅可以得到其他方法所得的定性结果，而且还能得到具体的定量结果，在残余应力的测试研究中具有较好的工程应用价值。

参考文献

[1] 增渊兴一.焊接结构分析[M].张伟昌，译.北京：机械工业出版社，1985.

[2] Sinha V K，Godaba V S. Residual Stress Measurement in Worked and Heat Treated Steel by X-Ray Diffractometry[J]. Materials Science & Engineering A，2008(488):491-495.

[3] 周上祺.X射线衍射分析原理、方法、应用[M].重庆：重庆大学出版社，1991.

[4] 张定铨，何家文.材料中残余应力的X射线衍射分析和作用[M].西安：西安交通大学出版社，1999.

[5] 焦馥杰.焊接结构分析基础[M].上海：上海科学技术文献出版社，1991.

[6] 张持重，李冬梅，庞绍平，等.采用X射线法测算金属材料内部残余应力的研究[J].吉林化工学院学报，2001,18（4）：73-75.

[7]袁发荣，伍尚礼.残余应力测试与计算[M].长沙：湖南大学出版社，1987.

作者简介

王琨，男，1988.12.9，高级工程师，长期从事潜艇、潜水器试验研究和理论分析工作。主办“深海勇士”、“奋斗者”号载人潜水器载人舱球壳缩比模型静水外压试验工作。作为第五作者编著《大深度潜水器耐压结构强度计算方法》一书。