风力转筒振动模态和应力特性影响要素研究

杨智雄1,2，王纬波1,2，吴文伟1,2，李永胜1,2

（1．中国船舶科学研究中心 船舶振动噪声重点实验室，江苏无锡  214082；

2．深海技术科学太湖实验室，江苏无锡  214082）

摘  要：复合材料风力转筒作为一种近年来逐渐兴起的创新型船舶节能装置的关键结构之一，其结构自振频率和应力水平事关海上作业安全性，开展风力转筒结构模态和应力特性分析及其影响要素研究意义重大。本文首先采用线性弹簧单元模拟底部限位装置作用，建立了复合材料风力转筒结构有限元数值模型；然后分析了转筒应力特性并开展了强度校核；最后着重研究了不同载荷分量、底部限位刚度、支撑结构安装方式以及船舶横摇角度对复合材料转筒首阶模态固有频率和应力特性影响。研究结果表明：在极限工况下，旋转作业时离心力对转筒应力的贡献度最大，其次是风压作用；转筒最大应力出现在转筒上，最大变形发生在顶部盖板上；当前设计方案下复合材料转筒能够满足强度要求；限位刚度是影响转筒底部变形和一阶模态自振频率的关键因素，刚度越大，越有利于降低变形位移幅值并提高自振频率，从而进一步保证结构安全性。

关键词：复合材料，风力转筒；模态；应力特性；影响参数

中图分类号：U674.3    文献标志码：A    【DOI】10.13788/j.cnki.cbgc.2024.06.01

Study on influencing factors of Vibration Modes and Stress Characteristics

of Wind-Assisted Rotating Shell

YANG Zhixiong1,2, WANG Weibo1,2, WU Wenwei1,2, LI Yongsheng1,2

(1. National Key Laboratory on Ship Vibration & Noise, China Ship Scientific Research Center, Wuxi 214082, Jiangsu, China; 2. Taihu Laboratory of Deepsea Technological Science, Wuxi 214082, China)

Abstract:  The composite wind-assisted rotating shell, as a key structural component of the innovative energy-saving devices for ships in recent years, greatly affects the safety of marine operations. Therefore, it is of great significance to study the mode and stress characteristics of the composite wind-assisted rotating shell and its influencing factors. In this paper, the finite element model of the composite wind-assisted rotating shell is established by simulating the bottom limiting wheels with linear spring elements. Then, the stress characteristics of the rotating shell are analyzed, and the strength is evaluated. Finally, the influence of different load components, bottom limiting stiffness, methods of supporting structure installation, and ship roll angles on the first-order modal natural frequency and stress characteristics of the composite rotating shell is studied in detail. Results show that under extreme working conditions, the contribution of centrifugal load to the rotating shell stress is the largest, followed by the wind pressure. The maximum stress occurs in the middle of the shell and the maximum deformation occurs on the top cover plate. The proposed project can meet the strength criterion. And the stiffness of the bottom limiting device is a key factor that affecting the deformation and first-order natural frequency of the shell, and the greater the stiffness, the more conducive to reducing the deformation and increasing the natural frequency, thereby further ensuring the structural safety.

Key words:  composite materials; wind-assisted rotating shell; mode natural frequency; stress characteristic; influencing factors

0  引言

复合材料风力转筒作为一种近年来逐渐兴起的创新型船舶节能装置的关键结构之一，其自振频率和应力水平事关其海上作业时的结构安全性，开展风力转筒结构模态和应力特性分析及其影响要素研究意义重大。近年来国内外学者们的研究主要集中在风力转筒的空气流动特性、节能效果及该技术对船舶稳性的影响等研究方面。例如，周凯等[1]对二维静止串联双圆柱进行数值模拟，重点研究圆柱间距对其升阻力和尾流特征的影响。巴悦等[2]基于Fluent软件对串联旋转双圆柱的气动性能进行模拟，给出较优的排列旋转方式。NIE等[3]对静止并列双圆柱绕流进行数值模拟，给出圆柱间距对尾流及其升力和阻力的影响。YOON等[4]对不同间距下的旋转并列双圆柱流动特性进行模拟，探究圆柱间距和转速比对绕流的影响，并给出不同间距下的临界转速。穆鑫等[5]基于多松弛格子Boltzmann方法对并列风力助推转子绕流进行数值模拟，获取圆柱的升阻力系数和尾流流型，验证临界转速比的存在。刘希洋等[6]采用数值计算方法研究转子样机在多种速度比下的空气动力特性，同时还研究了两个转子之间的流场干扰作用。王艳霞等[7]对风力助推转子原理样机进行了设计和加工，并在百吨试验船上完成节能效果验证试验，实际节能效果最高能达到10%。

综上，目前围绕风力转筒结构强度和振动方面的研究鲜有报道。转筒实际结构复杂，当复合材料应用于大型风力转筒上时，叠加复杂海洋工况下的极端载荷作用，其结构安全性受到严峻挑战。因此，亟需开展复合材料转筒振动模态和应力特性研究。本文首先采用线性弹簧单元模拟底部限位装置作用，建立了复合材料风力转筒结构有限元数值模型；然后分析了转筒应力特性并开展了强度校核；最后着重研究了不同载荷分量、底部限位刚度、支撑结构安装方式以及船舶横摇角度对复合材料转筒首阶模态固有频率和应力特性影响，从而掌握关键要素影响规律，为结构优化设计提供支撑，保证其在海上作业期间安全平稳运行。

1  计算模型

1.1  有限元模型

风力助推转子复合材料转筒主要由上盖板、转筒、加强筋、支撑结构和下钢环等部件组成，其中：上盖板包括顶盖和人孔盖；支撑结构包括锥形盘和夹芯泡沫，起到连接转筒与内塔的作用。转筒几何模型见图1，总高度为10m，直径为1840mm。除了下钢环为金属材料，其他各部位主要为玻璃钢材料，其中加强筋和支撑结构采用泡沫夹芯复合材料结构。加强筋截面形式见图2。

图1  转筒几何模型

图2  加强筋截面形式

采用板壳与实体混合单元建立复合材料风力转筒有限元分析模型。转筒的转筒、盖板、钢环、支撑结构和加强筋的蒙皮均采用二维板壳单元离散；支撑结构和加强筋的芯材采用三维实体单元离散；全局单元大小均为50mm，满足网格收敛性要求。采用静态约束模拟转筒的旋转过程，采用8个一维线性弹簧单元模拟8个底部限位轮装置，限位轮实测刚度值为250kN/m。转筒的质量由内塔顶部承担，在支撑结构法兰面上采取3个方向的平动约束。有限元模型及边界条件见图3。

图3  有限元模型及边界条件

1.2  铺层方案及材料参数

复合材料转筒铺层方案设计为90°/±57.5°/0°/90°/0°/±57.5°/90°，总厚度为10 mm。其中：90°铺层厚度占比45%，单层厚度为1.5mm；0°铺层厚度占比20%，单层厚度为1mm；±57.5°铺层厚度占比35%，单层厚度为0.875 mm。加强筋腹板玻璃钢蒙皮铺层角度设计为0°/±45°/90°/90°/±45°/0°，总厚度为10mm，单层厚度为1mm。面板铺层角度设计为0°/0°/0°/45°/0°/−45°/0°/90°/0°/0°/0°/45°/0°/−45°/0°/90°/0°/0°，总厚度为18mm，单层厚度均为1mm。转筒结构涉及到的复合材料和硬质泡沫材料参数见表1和表2。转筒结构中涉及到的钢制构件（钢环和法兰环）的材料属性见表3。

表1  复合材料参数

| 参数 | 数值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 玻璃布 | 缠绕玻璃纤维 |
| 密度ρ/(kg/m3) | 1800 | 1850 |
| 纵向弹性模量E/MPa | 15000 | 50000 |
| 横向弹性模量Ey/MPa | 15000 | 8000 |
| 主泊松比Vxy | 0.3 | 0.3 |
| 面内剪切模量Gxy/MPa | 4000 | 3500 |
| 面外剪切模量Gxz/MPa | 4000 | 3500 |
| 面外剪切模量Gyz/MPa | 4000 | 3500 |
| 纵向拉伸强度Xt/MPa | 250 | 400 |
| 纵向压缩强度Xc/MPa | 100 | 250 |
| 横向拉伸强度Yt/MPa | 250 | 40 |
| 横向压缩强度Yc/MPa | 150 | 100 |
| 面内剪切强度Sxy/MPa | 50 | 55 |

表2  泡沫材料参数

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度/(kg/m3) | 250 | 拉伸强度/MPa | 8.0 |
| 弹性模量/MPa | 350 | 压缩强度/MPa | 6.1 |
| 剪切模量/MPa | 81 | 剪切强度/MPa | 3.9 |

表3  钢制材料参数

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 2Cr13 | 密度/(kg/m3) | 7.85×109 |
| 杨氏模量/MPa | 2.1×105 | 抗拉强度/MPa | 635 |
| 泊松比 | 0.30 | 屈服强度/MPa | 440 |

1.3  载荷工况

复合材料转筒安装的目标船为万吨级油船，其常规工作风速为8m/s，极限工作风速为25m/s，自存风速为70m/s。根据目标船的主尺度参数和风力转子的实际安装位置，计算得到船舶最大垂向和横向运动惯性力[8]。此外，转筒还将受到风压、结构自重、作业时的离心力和制动力的作用。其中，风压是通过CFD数值模拟得到的实际不均匀气动力分布，施加到转筒外表面上；离心力通过对所有单元节点施加角速度实现；制动力通过施加角加速度实现；垂向和横向船舶运动惯性力与转筒自重一起，通过施加2个方向加速度实现。不同工况下复合材料转筒载荷施加情况见表4。

表4  不同工况下转筒受力情况

| 工况 | 载荷成分 | 加载模型 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规 工况 | 风压 | 气动压力/Pa |  | 407 |
|  | 重力 | 加速度/(m/s2) |  | 9.81 |
|  | 制动力 | 角加速度/(rad/s2) |  | 0.15 |
|  | 离心力 | 角速度/(rad/s) |  | 33.56 |
|  | 船舶运动 惯性力 | 加速度/(m/s2) | 垂向 | 11.78 |
|  |  |  | 横向 | 6.58 |
| 极限 工况 | 风压 | 气动压力/Pa |  | 2115 |
|  | 重力 | 加速度/(m/s2) |  | 9.81 |
|  | 制动力 | 角加速度/(rad/s2) |  | 1.92 |
|  | 离心力 | 角速度/(rad/s) |  | 57.59 |
|  | 船舶运动 惯性力 | 加速度/(m/s2) | 垂向 | 11.78 |
|  |  |  | 横向 | 6.58 |
| 自存 工况 | 风压 | 表面压力/Pa |  | 3186 |
|  | 重力 | 加速度/(m/s2) |  | 9.81 |
|  | 船舶运动 惯性力 | 加速度/(m/s2) | 垂向 | 11.78 |
|  |  |  | 横向 | 6.58 |

2  分析与讨论

2.1  转筒结构应力特性

首先分析了上述结构方案下转筒应力特性。表5为风向45°时3种典型工况下转筒各部位最大应力和位移计算结果，具体包括复合材料转筒的最大周向和轴向应力、复合材料锥盘和顶盖的最大单向应力、泡沫和钢环的Mises应力、转筒最大径向变形位移和转筒绝对最大变形位移。

表5  转筒最大应力与变形

| 工况 | 转筒 |  | 支撑结构 |  | 顶盖应 力/MPa | 钢环应 力/MPa | 转筒径向 变形/mm | 整体 变形/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周向应力/MPa | 轴向应力/MPa | 锥盘应力/MPa | 泡沫应力/MPa |  |  |  |  |
| 常规工况 | 5.78 | 0.90 | 4.50 | 0.180 | 2.17 | 9.32 | 0.44 | 0.93 |
| 极限工况 | 16.62 | 2.50 | 12.15 | 0.520 | 5.02 | 27.78 | 1.02 | 1.26 |
| 自存工况 | 4.67 | 0.84 | 2.43 | 0.091 | 0.99 | 7.58 | 1.00 | 1.50 |

从表5可看出：自存工况下的转筒结构整体最大变形位移均大于常规工况和极限工况；极限工况下的最大应力水平显著高于常规工况和自存工况。因此，应重点关注自存工况和极限工况下的结构强度和变形。此外，还应注意到钢环的应力最大，其次是筒体的周向应力，而泡沫的应力水平最低。总体来看，所有工况下，转筒结构各部件的最大应力和整体最大变形位移都较小，均满足强度要求。

极限工况下转筒周向应力和变形云图、支撑结构锥形盘蒙皮及泡沫单向应力云图分别见图4和图5。从图4可看出：加强筋大大提高了局部刚度，使局部变形显著下降；顶盖因尺度较大，在自重作用下产生的变形最大；转筒旋转产生的内部应力分量较大，导致转筒沿垂向高度近似为周期分布。从图5可看出：支撑结构在开孔处附近局部应力较大，但其最大应力仍小于转筒上的最大应力。由此可见，转筒的铺层角设计对于降低应力水平尤为关键。图6为自存工况下泡沫ϕ800 mm和ϕ900 mm处剖面横向剪切应力分布云图，进一步给出了支撑结构位置泡沫在不同周向位置的截面剪切应力分布。从图10可看出，硬质泡沫发挥了很大的抵抗转筒自重引起的抗剪切应力的作用，并增大了局部的抗扭刚度。

(a)  周向应力云图（单位：Pa）                (b)   变形云图（单位：m）

图4  转筒周向应力云图和变形云图

(a)  支撑结构锥形盘单向应力云图（单位：Pa）                (b)   泡沫Mises应力云图（单位：Pa）

图5  支撑结构锥形盘和泡沫应力云图

(a)  ϕ800 mm处（单位：Pa）                        (b)  ϕ 900 mm处（单位：Pa）

图6  自存工况下泡沫ϕ800 mm和ϕ 900 mm处剖面横向剪切应力云图

2.2  不同载荷分量影响

进一步计算3种工况下各类载荷单独作用时转筒各部位的应力和变形位移，结果见表6。对比常规工况和极限工况下不同载荷作用下的转筒各部件单向应力可知，转筒旋转过程中的离心惯性力主导了各部件的最大应力，而风压主导了转筒最大径向位移，转筒受到的制动力对各部分结构应力影响最小。在常规工况、极限工况以及自存工况这3种典型工况下，风压引起的各部件应力依次增大，但都低于离心惯性力的作用。在常规工况中，风压作用力引起的结构最大应力低于船舶运动惯性力的影响，而在其他2种工况下的情况则相反。因此，应当重点关注极限和自存工况下风压载荷以及转筒旋转产生的离心惯性力对结构最大应力和变形的影响。

表6  不同工况下单一载荷作用下转筒应力和位移

| 工况 | 载荷 | 转筒 |  | 支撑结构 |  | 顶盖 应力/MPa | 钢环 应力/MPa | 转筒径向 变形/mm | 整体 变形/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 周向 应力/MPa | 轴向 应力/MPa | 锥盘应 力/MPa | 泡沫 应力/MPa |  |  |  |  |
| 常规 工况 | 风压 | 0.450 | 0.060 | 0.150 | 0.003 | 0.011 | 0.051 | 0.104 | 0.110 |
|  | 惯性力 | 6.500×10−3 | 7.700×10−4 | 0.011 | 2.300×10−4 | 2.800×10−4 | 1.300×10−3 | 5.180×10−5 | 3.090×10−3 |
|  | 离心力 | 5.530 | 0.850 | 2.280 | 0.120 | 2.070 | 8.570 | 0.110 | 0.130 |
|  | 船舶惯性力 | 1.700 | 0.280 | 0.930 | 0.014 | 0.820 | 2.300 | 0.280 | 0.910 |
|  | 组合力 | 5.780 | 0.900 | 4.500 | 0.180 | 2.170 | 9.320 | 0.440 | 0.930 |
| 极限 工况 | 风压 | 2.340 | 0.310 | 0.810 | 0.018 | 0.070 | 0.320 | 0.540 | 0.560 |
|  | 惯性力 | 0.083 | 9.800×10−3 | 0.150 | 3.000×10−3 | 3.500×10−3 | 0.015 | 6.630×10−7 | 0.040 |
|  | 离心力 | 16.280 | 2.500 | 8.860 | 0.370 | 5.290 | 24.150 | 0.314 | 0.390 |
|  | 船舶惯性力 | 1.700 | 0.280 | 0.930 | 0.014 | 0.820 | 4.830 | 0.280 | 0.910 |
|  | 组合力 | 16.620 | 2.500 | 12.150 | 0.520 | 5.020 | 27.780 | 1.020 | 1.260 |
| 自存 工况 | 风压 | 3.520 | 0.470 | 1.140 | 0.026 | 0.110 | 0.640 | 0.810 | 0.850 |
|  | 船舶惯性力 | 1.460 | 0.230 | 0.760 | 0.011 | 0.730 | 5.120 | 0.200 | 0.780 |
|  | 组合力 | 4.670 | 0.840 | 2.430 | 0.091 | 0.990 | 7.580 | 1.000 | 1.500 |

2.3  底部限位刚度影响

本节对比研究了自存工况下底部限位刚度对转筒应力和首阶振动模态固有频率的影响。按照限位轮受到5000N载荷时的变形量为20mm计算，等效弹簧刚度为250KN/m。在此基础上，对比了底部完全自由、单个不同刚度弹簧点支撑、单个刚性点支撑以及刚性连续支撑情况下的转筒最大单向应力、变形和一阶固有频率，计算结果参见表7。

从表中可以看到，当限位刚度越大时，转筒复合材料部位最大单向应力和底部变形越小，应力主要由底部钢环承担。一阶固有频率随限位刚度增大而增大，斯托哈尔数按0.24计算得到尾涡发放频率为9.1Hz，因此在1000KN/m限位刚度或增加弹性点支撑数量情况下，转筒才满足涡发放频率要求。

表7  底部限位刚度影响

| 底部限位条件 | 最大单向应力/(MPa) | 径向最大变形/(mm) | 最大绝对变形/(mm) | 一阶固有频率/(Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完全自由 | 13.02 | 17.45 | 20.04 | 5.29 |
| 弹性点支撑，刚度250kN/m | 5.23 | 7.36 | 7.76 | 7.95 |
| 弹性点支撑，刚度500kN/m | 3.79 | 5.04 | 5.32 | 9.61 |
| 弹性点支撑，刚度1000kN/m | 2.88 | 3.51 | 3.69 | 11.52 |
| 刚性点支撑 | 2.73 | 1.61 | 1.66 | 16.57 |
| 周向连续刚性支撑 | 2.42 | 1.10 | 1.73 | 20.35 |

2.4  支撑结构安装方式影响

复合材料转筒是通过调心推力滚子轴承安装在钢制内塔顶部，实际内塔为弹性结构，前述分析时将连接部位采用简支边界处理而忽略了内塔作为弹性基础的影响。本节采用变截面梁模拟内塔结构，并采用铰支连接方式模拟调心推力滚子轴承作用，由此分别对比了底部限位和不限位情况下转筒铰接安装和刚性安装方式对转筒和内塔耦合系统一阶固有频率的影响，计算结果如表8所示。

结合表7和表8可以看到，限位轮对转筒一阶自振频率影响很大，但对转筒和内塔耦合系统的一阶自振频率影响较小。这是因为耦合系统一阶自振频率主要表现为内塔模态。此外，调心推力滚子轴承的铰接连接对耦合系统一阶自振频率影响较小，该现象原因与前述一致。因此，在内塔设计时，应注意以下几点。（1）底部限位不起作用下，要注意避免转筒与内塔自振频率相近；（2）内塔作为弹性基础，会不同程度影响转筒乃至系统一阶自振频率；（3）内塔自振频率同样要满足尾涡发放频率错开要求。

表8  支撑结构安装方式影响

| 边界条件 | 耦合系统一阶固有频率/(Hz) |
| --- | --- |
| 内塔与转筒刚性安装（底部不限位） | 7.79 |
| 内塔与转筒铰支安装（底部不限位） | 7.76 |
| 内塔与转筒刚性安装（底部限位） | 7.61 |
| 内塔与转筒铰支安装（底部限位） | 7.59 |

2.5  船舶横摇角度影响

本节进一步研究了船舶横摇角度对转筒底部钢环和中间支撑结构之间的同心度的影响，计算结果参见表9。从表中可以看到，横摇角度越大，同心度越大。横摇角超过5°，同心度不满足D/1000指标要求（D为转筒直径）；当考虑横摇加速度、横荡等因素，可预见实际同心度更大。图7为两种横摇角度下转筒底部径向变形位移云图，从图中可以看到，由于限位作用存在，在仅有结构自重作用下转筒底部变形具有反对称性。

表9  船舶横摇角度影响

| 船舶横摇角度 | 等效惯性加速度 |  | 同心度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 横向(m/s2) | 垂向(m/s2) |  |
| 5° | 0.855 | 9.773 | 1.02mm |
| 10° | 1.703 | 9.661 | 3.05mm |
| 15° | 2.539 | 9.476 | 4.81mm |
| 20° | 3.355 | 9.218 | 6.37mm |
| 26.5° | 4.382 | 8.777 | 9.57mm |

(a) 横摇角度15°                                            (b) 横摇角度26.5°

图7  不同横摇角度下转筒底部钢环径向变形位移云图

3  结论

本文首先采用线性弹簧单元模拟底部限位装置作用，建立了复合材料风力转筒结构有限元数值模型；然后分析了转筒应力特性并开展了强度校核；最后着重研究了不同载荷分量、底部限位刚度、支撑结构安装方式以及船舶横摇角度对复合材料转筒结构模态首阶固有频率和应力特性影响，得出以下几点主要结论：

（1）所有工况下，转筒结构各部件的最大应力和整体最大变形位移值均满足强度和变形要求。

（2）在极限工况下，旋转作业时离心力对转筒应力的贡献度最大，其次是风压载荷作用；转筒最大应力出现在转筒上，最大变形发生在顶部盖板上。

（3）限位刚度是影响转筒底部变形和一阶自振频率的关键因素，刚度越大，越有利于降低变形位移幅值并提高自振频率，从而进一步保证结构安全性。

（4）内塔作为弹性基础对转筒的应力和变形特性应当考虑；船舶横摇角度越大，转筒结构自重变形越大。

参考文献：

[1]	周凯, 王震, 陈维山, 等. 格子Boltzmann方法在串列双圆柱绕流数值模拟中的应用研究[J]. 船舶力学, 2018, 22(2): 144-155.

[2]	巴悦, 史卫成, 何国毅. 串列旋转双圆柱绕流的气动性能分析[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版), 2016, 30(1): 15-21.

[3]	NIE D M, LIN J Z. Numerical Simulation for Flow Over Two Circular Cylinders in Side-By-Side Arrangement with Lattice Boltzmann Method[J]. Chinese Journal of Applied Mechanics, 2008, 25(4): 644-648.

[4]	YOON H S, CHUN H H, KIM J H, et al. Flow Characteristics of Two Rotating Side-By-Side Circular Cylinder[J]. Computers & Fluids, 2009, 38(2): 466-474.

[5]	穆鑫, 王蛟, 苏石川, 等. 基于格子Boltzmann方法的船舶风力助推转子绕流特性[J]. 舰船科学技术, 2021, 43(7): 111-117.

[6]	刘希洋, 王艳霞, 梁家健, 等. 基于CFD的船舶风力助推转子空气动力特性分析[J]. 中国航海, 2019, 42(4): 46-50.

[7]	王艳霞, 刘希洋, 徐杰, 等. 船用风力助推转子设计与实船应用研究[C]//第三十一届全国水动力学研讨会. 2020.

[8]	中国船级社. 钢质海船入级规范[S]. 2022.

作者简介：

杨智雄（1993-），男，博士研究生，工程师，中国船舶科学研究中心，研究方向：船舶振动噪声预报与控制技术，联系邮箱：z.x.yang@cssrc.com.cn

王纬波（1970-），男，研究员，博士生导师，中国船舶科学研究中心，研究方向：船舶复合材料结构设计, 联系邮箱：wangweiwo@cssrc.com.cn

吴文伟（1969-），男，研究员，博士生导师，中国船舶科学研究中心，研究方向：船舶总体声学设计，联系邮箱：wuww@cssrc.com.cn

李永胜（1982-），男，研究员，中国船舶科学研究中心，研究方向：船舶复合材料结构设计，联系邮箱：liyongsheng@cssrc.com.cn